**Техническая спецификация**

**на закупку Проволоки 6 мм.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Содержимое** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг | Проволока из низкоуглеродистой стали, общего назначения, диаметр 3,5-6 мм. |
| 2 | Требуемые функциональные, техничес-кие, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг | Настоящая техническая спецификация распространяется на круглую низкоуглеродистую стальную проволоку, гибкую, предназначенную для изготовления увязки, ограждений и других целей, по техническим условиям, требованиям и характеристикам изготовленную в соответствии ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения».  Проволока без покрытия, термически обработанная, диаметром 6 мм. Овальность проволоки не должна превышать половины предельных отклонений по диаметру. Проволока должна изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 3282-74 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из катанки класса II по ОСТ-14-15-193-86 или другой нормативно-технической документации. Допускается изготовление проволоки из низкоуглеродистых марок стали по [ГОСТ 1050](http://docs.cntd.ru/document/1200004986) и катанки.  Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины (за исключением термически обработанной черной проволоки).  Проволока должна изготовляться в мотках или на катушках. Намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков и обеспечивать свободное сматывание проволоки с катушек и мотков.  Моток проволоки должен состоять из одного отрезка проволоки. На катушках допускается не более трех отрезков проволоки.  Допускаются мотки проволоки массой 500-1500 кг. Каждый моток должен состоять из одного отрезка проволоки.  Проволока принимается партиями. Партия должна состоять из проволоки одного диаметра, одной точности изготовления, одного вида обработки, одного вида поверхности, одного класса и одной группы и должна быть оформлена документом о качестве, содержащим:  - товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;  - условное обозначение проволоки;  - результаты проведенных испытаний;  - массу нетто партии.  Проверка качества поверхности проводится на каждом мотке или катушке. Проверку размеров проводят на 5% мотков или катушек от партии, но не менее чем на трех мотках или катушках.  Для проверки механических свойств проволоки и качества покрытия от партии отбирают 3% мотков или катушек, но не менее двух мотков или трех катушек.  При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке.  Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. |
| 3 | Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов | Диаметр и овальность проволоки измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного сечения не менее чем в трех местах каждого мотка или катушки микрометром по [ГОСТ 6507](http://docs.cntd.ru/document/1200023923).  Испытание проволоки на растяжение и разрыв с узлом проводят по [ГОСТ 10446](http://docs.cntd.ru/document/1200004016).  Испытание проволоки на перегиб проводят по ГОСТ 1579. |
| 4 | Требование к поставщикам о предоставлении в рамках исполнения договора о закупках документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | Каждый моток должен быть прочно перевязан термически обработанной проволокой не менее чем в трех местах, равномерно расположенных по окружности мотка.  Концы проволоки в мотке должны быть аккуратно уложены и легко находимы.  Мотки проволоки диаметром менее 0,8 мм допускается перевязывать свободным концом того же мотка.  Верхний конец отрезка проволоки на катушке должен быть закреплен петлей или на щеке катушки.  Мотки проволоки одной партии могут быть связаны в бухты.  Поставляемая проволока новая, ранее неиспользованная. |
| 5 | Указание на иную нормативно-техническую документацию *(при необходимости)* |  |
| 6 | Указание на документы Заказчика (при необходимости) |  |
| 7 | Гарантийные сроки *(при необходимости)* |  |
| 8 | Требование о предоставлении потенциальными поставщиками сведений  о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара |  |

**Заместитель Генерального директора**

**по операционной деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Тапалов**