**Приложение № 2**

**к Тендерной документации**

**Техническая спецификация на пиломатериал обрезной**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Содержимое** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг | **Пиломатериал обрезной размером**  **2700×100×50 мм, 2700×150×50 мм.** |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг | 1.Поставляемый поставщиком пиломатериал обрезной должен соответствовать требованиям межгосударственных и национальных стандартов (ГОСТ, СТ РК), нормативных документов уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, техническим регламентам, а также требованиям по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды, требованиям и характеристикам (описанию).  2.Пиломатериал прямоугольного сечения.  3.Пиломатериал отборного 3 сорта должен быть изготовлен сухим (с влажностью не более 22%) и сырым антисептированным. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком). В теплое время года сырые и антисептированные материалы отпускаются только с согласием заказчика.  4.Кармашки на наружной пласти пиломатериалов не допускаются.  5.Не допускается червоточина.  6.Допускается тупой обзол (не во всю кромку) на 1/3 части длины.  7.Скос торцевого пропила может достигать 5% от ширины.  8.Допускается покорбленность, которая характеризуется стрелой прогиба. Продольная может достигать 0,4 % от длины, поперечная – 2% от ширины.  9.Замер фактического поставленного объема бруса производится после выгрузки с вагонов.  10. Каждая поставляемая партия пиломатериала должна соответствовать фитосанитарным и карантинным требованиям. (Фитосанитарным либо карантинным сертификатом, выданным уполномоченным органом страны происхождения сырья).  11. Поставляемый поставщиком пиломатериал должен быть новый не использованный. |
| 3 | Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов | 1.По качеству древесины и обработки не ниже 3 (третьего) сорта, соответствующий требованиям ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород» и изготовленный из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. По качеству древесины и чистоте обработки доски из хвойных пород должны поставляться не ниже отборного 3 сорта.  2.Непараллельность пластей и кромок в обрезанных пиломатериалах, а также пластей в необрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454.  3.Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров – по ГОСТ 24454-80 (СТ СЭВ 1264-78; СТ СЭВ 1265-78; СТ СЭВ 1147-78; СТ СЭВ 1266-78);  4.Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться по ГОСТ 6564-84 и ГОСТ 19041-85 (СТ СЭВ 2373-80);  5.Размеры транспортных пакетов – по ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83).  6.Соответствие ГОСТу подтверждается Сертификатом соответствия, выданным уполномоченным органом Республики Казахстан. |
| 4 |  |  |
| 5 | Указание на иную нормативно-техническую документацию *(при необходимости)* |  |
| 6 | Указание на документы Заказчика (при необходимости) |  |
| 7 | Гарантийные сроки *(при необходимости)* |  |
| 8 | Требование о предоставлении потенциальными поставщиками сведений  о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара |  |

**И.о. Первого заместителя**

**Генерального директора М. Байтуренов**