**Форма технической спецификации**

**№ 1274 Т (код по ЕНС ТРУ 161010.390.000008)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Доска обрезная, размер: 2700×100×50 мм |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.****При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.****А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Доска обрезная должна соответствовать требованиям межгосударственных и национальных стандартов (ГОСТ, СТ РК), нормативных документов уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, техническим регламентам, а также требованиям по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды, требованиям и характеристикам (описанию).Доска обрезная прямоугольного сечения.Доска обрезная 3 сорта должен быть изготовлен сухим (с влажностью не более 22%) и сырым антисептированным. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых досок обрезных допускается по согласованию с потребителем (заказчиком). В теплое время года сырые и антисептированные материалы отпускаются только с согласием заказчика.Кармашки на наружной пласти досок обрезных не допускаются.Не допускается червоточина.Допускается тупой обзол (не во всю кромку) на 1/3 части длины.Скос торцевого пропила может достигать 5% от ширины.Допускается покорбленность, которая характеризуется стрелой прогиба. Продольная может достигать 0,4 % от длины, поперечная – 2% от ширины.Замер фактического поставленного объема пиломатериала производится после выгрузки с вагонов.Каждая поставляемая партия пиломатериала должна соответствовать фитосанитарным и карантинным требованиям. По качеству древесины и обработки не ниже 3 (третьего) сорта, соответствующий требованиям ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород» и изготовленный из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. По качеству древесины и чистоте обработки доски из хвойных пород должны поставляться не ниже отборного 3 сорта.Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров – по ГОСТ 24454-80 (СТ СЭВ 1264-78; СТ СЭВ 1265-78; СТ СЭВ 1147-78; СТ СЭВ 1266-78);Антисептирование – по ГОСТ 10950-78.Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться по ГОСТ 6564-84 и ГОСТ 19041-85 (СТ СЭВ 2373-80);Размеры транспортных пакетов – по ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83). |
| **3** | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | *12 месяцев* |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | Талаптар |
| 1 | 2 |
| 1 | **Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы**  |
|  | Кесілген тақта, мөлшері2700×100×50 мм |
| 2 | **Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары** |
|  | 1Кесілген ағаш материал мемлекетаралық және ұлттық стандарттар (ГОСТ, СТ РК), нормативтік құжаттар Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органдарының, техникалық регламенттерге, сондай-ақ қауіпсіздік талаптарына сәйкес халықтың өмірі, денсаулығы, азаматтардың мүлкі және қоршаған ортаны қорғау талаптары мен сипаттамаларына талаптарына сәйкес келуі тиіс.2. Кесілген ағаш тіктөртбұрышты бөлімдердің білігі.3. Таңдалған 3-ші сортты ағаш құрғақ жасалу керек (ылғалдылығы 22% -тен аспайды) және шикі антисептиктеоген. 1 мамырдан 1 қазанға дейін, шикі антисептиктелген шикі ағаш кесушіге тұтынушы (тапсырыс берушімен) келісілуі қажет. Жылы маусымда шикі және антисептиктелген материалдар тек тапсырыс берушінің келісімімен шығарылады.4. Сабандалық ағаштың сыртқы пластикасындағы қалталар рұқсат етілмейді.5. Құрт тесік рұқсат етілмейді.6.Жеткізілген ағаштарда дөнгелек ағаштан кесілгеннен кейін устемесі (бүкіл жиекте емес) ұзындығының 1/3 бөлігінде рұқсат етіледі.7. Бет провилінің қолданылу аясы 5% жетуі мүмкін.8.Шеберлік бумымен сипатталатын орауыш ауытқу рұқсат етіледі. Ұзындық ұзындығының 0,4% жетуі мүмкін, көлденең - ені - 2% орауыштан аспауы керек.9. Ағаштың нақты көлемін өлшеу вагондардан түскеннен кейін жасалады.10. Жеткізілген әрбір ағаш партиясы фитосанитариялық және карантиндік талаптарға сәйкес келуі керек. 11. Жеткізуші жеткізген кесілген ағаштар жаңа пайдаланылмаған болу керек.  |
| **3** | **Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)** |
|  | *12 ай* |

**Форма технической спецификации**

**№ 1275 Т (код по ЕНС ТРУ 161010.390.000008)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Доска обрезная, размер: размер:2700х150х50 мм |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.****При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.****А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | Доска обрезная, должен соответствовать требованиям межгосударственных и национальных стандартов (ГОСТ, СТ РК), нормативных документов уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, техническим регламентам, а также требованиям по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды, требованиям и характеристикам (описанию).Пиломатериал прямоугольного сечения.Доска обрезная, 3 сорта должен быть изготовлен сухим (с влажностью не более 22%) и сырым антисептированным. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком). В теплое время года сырые и антисептированные материалы отпускаются только с согласием заказчика.Кармашки на наружной пласти пиломатериалов не допускаются.Не допускается червоточина.Допускается тупой обзол (не во всю кромку) на 1/3 части длины.Скос торцевого пропила может достигать 5% от ширины.Допускается покорбленность, которая характеризуется стрелой прогиба. Продольная может достигать 0,4 % от длины, поперечная – 2% от ширины.Замер фактического поставленного объема пиломатериала производится после выгрузки с вагонов.Каждая поставляемая партия пиломатериала должна соответствовать фитосанитарным и карантинным требованиям. По качеству древесины и обработки не ниже 3 (третьего) сорта, соответствующий требованиям ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород» и изготовленный из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. По качеству древесины и чистоте обработки доски из хвойных пород должны поставляться не ниже отборного 3 сорта.Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров – по ГОСТ 24454-80. Антисептирование – по ГОСТ 10950-78.Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться по ГОСТ 6564-84 и ГОСТ 19041-85 (СТ СЭВ 2373-80);Размеры транспортных пакетов – по ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83). |
| **3** | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | *12 месяцев* |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | Талаптар |
| 1 | 2 |
| 1 | **Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы**  |
|  | Кесілген ағаш мөлшері2700×150×50 мм |
| 2 | **Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары** |
|  | 1Кесілген ағаш материал мемлекетаралық және ұлттық стандарттар (ГОСТ, СТ РК), нормативтік құжаттар Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органдарының, техникалық регламенттерге, сондай-ақ қауіпсіздік талаптарына сәйкес халықтың өмірі, денсаулығы, азаматтардың мүлкі және қоршаған ортаны қорғау талаптары мен сипаттамаларына талаптарына сәйкес келуі тиіс.2. Кесілген ағаш тіктөртбұрышты бөлімдердің білігі.3. Таңдалған 3-ші сортты ағаш құрғақ жасалу керек (ылғалдылығы 22% -тен аспайды) және шикі антисептиктеоген. 1 мамырдан 1 қазанға дейін, шикі антисептиктелген шикі ағаш кесушіге тұтынушы (тапсырыс берушімен) келісілуі қажет. Жылы маусымда шикі және антисептиктелген материалдар тек тапсырыс берушінің келісімімен шығарылады.4. Сабандалық ағаштың сыртқы пластикасындағы қалталар рұқсат етілмейді.5. Құрт тесік рұқсат етілмейді.6.Жеткізілген ағаштарда дөнгелек ағаштан кесілгеннен кейін устемесі (бүкіл жиекте емес) ұзындығының 1/3 бөлігінде рұқсат етіледі.7. Бет провилінің қолданылу аясы 5% жетуі мүмкін.8.Шеберлік бумымен сипатталатын орауыш ауытқу рұқсат етіледі. Ұзындық ұзындығының 0,4% жетуі мүмкін, көлденең - ені - 2% орауыштан аспауы керек.9. Ағаштың нақты көлемін өлшеу вагондардан түскеннен кейін жасалады.10. Жеткізілген әрбір ағаш партиясы фитосанитариялық және карантиндік талаптарға сәйкес келуі керек. 11. Жеткізуші жеткізген кесілген ағаштар жаңа пайдаланылмаған болу керек. |
| **3** | **Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)** |
|  | *12 ай* |